BS5852是一个英国家具防火标准，其标准内容要求度比美国标准要严格的多，具体是用绒布和木架作为测试工具，总共分四个部分测试，通常只测试第一二部分，主要测试烟头和利用乙炔火焰模拟火柴进行测试，还有看损坏长度等，基本上利用打火机在纺织品表面垂直燃烧20秒，离开火焰后几秒内火焰自动熄灭就基本可以达到标准。

1.Schedule 4 part 2 - 组合家俱之香烟测试:看不见的覆盖表层及填充物 

测试方法: Modified BS5852 part I (火源0) 

2. Schedule 5 part 3 - 不可见之覆盖表层的火焰测试 

测试方法: BS5852 part I (火源1)

3. Schedule1 Part 1 - 用於垫子内的聚氨酯成份发泡材料之可燃性测试 

方法: BS5852 part 2 (火源5) 

4. Schedule1 Part 2 - 聚氨酯成份的碎片式发泡材料之可燃性测试 

测试方法: BS5852 part 2 (火源2) 

5. Schedule1 Part 3 - 橡皮乳胶发泡材料之可燃性测试|

测试方法: BS5852 part 2 (火源2

6.Schedule 2 Part 1 - 非发泡材料之填充物可燃性测试  

 测试方法: BS5852 part 2 (火源2) 

7. Schedule 2 Part 2 - 用於床垫、床组、坐垫、及枕头以外的家俱类复合填充物之可燃性测试  

测试方法: BS5852 part 2 (火源2)| 

8. Schedule 2 Part 3 - 枕头及坐垫最外层覆布之可燃性混合测试 

 测试方法: BS5852 part 2 (火源2) 

 9. Schedule 3 - 家饰内里布之可燃性测试 

 家具测试方法: BS5852 part 2 : 1982 (火源5) 

 10. Schedule 4 Part 1 - 装潢组合之香烟测试:可见之覆布及填充物 

测试方法: Modified BS5852 part 1 (火源0) 

11. Schedule 5 Part 1 - 可见覆布之火焰测试 测试方法: BS5852 part 1 (火源1)

 阻燃剂的选择取决于织物的组成 

 对棉织物和合成纤维进行 耐久按理：对不耐久阻燃剂麻用所谓的“盐整理 。一般地讲阻燃剂的永溶液通过浸轧或喷洒作用在纺织品上。由于阻燃 

剂盐样沉淀沉集在纤维上或纤维之间．从而可获得不耐久的阻燃效果。根据阻燃剂的组成也可以获得抗干洗的效果。 

  对棉和棉／涤混纺物朐半耐久整理，对于装饰布要符合BS 5852标准；BS 5852标准并不要求有耐洗的阻燃效果，但是必须能耐特定的水浸试验。按照BS 5852标准进行浸泡试验．即要求整理后的织物放在40'C温水浴中处理30mln．然后按BS5852标准进行阻燃测试 测试过程织物不承受机械压力：用特殊的“盐产品”整理可以满足这些要求．把此化合物应用在织物上。在150℃ ～170℃ 焙烘3min ～4min。焙烘处理会引起轻度交联，从而抵抗水的浸泡 ，但这种阻燃效果 不耐久。
