## [GB-T6328-1986]胶粘剂剪切冲击强度试验方法

中华人民共和国国家标准

UDC 661.18:620.17

GB 6328-86

胶粘剂剪切冲击强度试验方法
Testing methods for impact shear strength of edhesives

1 适用范围
    本标准适用于胶粘剂剪切冲击强度的测定。
2 原理
    由两个试块胶接构成的试样，使胶接面承受一定速度的剪切冲击载荷，测定试样破坏时所消耗的功。以单位胶接面积承受的剪切冲击破坏功计算剪切冲击强度。
3 术语
    试块——具有规定的形状、尺寸、精度的块状被粘物。
    试样——将上、下两试块，通过一定的工艺条件胶接制成的备测件。
    剪切冲击强度——试样承受一定速度的剪切冲击载荷而破坏时，单位胶接面积所消耗的功。用J／m(2)或kgf·cm／cm(2)表示。
    受击高度——摆锤刀刃打到上试块时，刀刃至下试块上表面的距离。用打表示，见图1。



图1 试样受打击示意图

4 仪器设备
4．1 试验机
4．1．1 胶粘剂剪切冲击试验机应采用摆锤式冲击试验机，其技术指标应符合JB 713—76《摆锤式冲击试验机的技术条件》。
4．1．2 试验机摆锤的速度为3．35m／s。
4．1．3 试样的破坏功应选在试验机度盘容量的15％—85％范围内。
4．2 夹具
    所用夹具应能保证试样的受击高度在0．8～1．0mm范围内；应使试样的受击面及下试块的上表面与摆锤刀刃保持平行。
4．3 量具
    所用量具的最小分度值为0．05mm。
5 试块及试样制备
5．1 试块
5．1．1 试块材质：试块可采用钢、铝、铜及其合金等金属材料和木材、塑料等非金属材料制作。但木材试块，需用容积密度大于0．55g／cm(3)的白桦木或与此相当的直木纹树种。上、下试块的容积密度应大致相同。有节疤、斑点、腐朽和颜色异常等的木材，不能用来加工试块。木材的含水率保持在12％一15％(以全干质量为基准)。
5．1．2 试块尺寸：除另有规定之外，试块尺寸和公差如图2、图3所示。
5．1．3 非金属试块在加工时，应注意不要因过热而损伤试块。



图2 上试块形状与尺寸 图3 下试块形状与尺寸

5．2 试样制备
5．2。1 试块胶接表面的预处理方法、胶粘剂涂布及试样制备工艺等，如无特殊规定，应按产品的
工艺规程确定。
5．2．2 木材试块胶接时，上、下试块的木纹方向要一致。其胶接方式如图4所示。



图4 木材试块胶接方式

6 试样数目
    在没有特殊要求的情况下，金属试样一般取10个，非金属试样一般取12个。
7 试验条件
    除有特殊规定外，作为标准试样，应符合下列试验要求：
7．1 标准试验温度为23±2℃；相对湿度为50％±5％。
7．2 在7．1状态下，室温固化胶粘剂从试样制备完毕到测试之间，最短停放时间为7d，高温固化胶粘剂的最短停放时间为24h。
8 试验步骤
8．1 将常态条件下停放的试样，放在试验环境下停30min以上。
8.2 在开动试验机之前，用4．3规定的量具在胶接处分三处度量其长度和宽度，精确到0．1mm。取其算术平均值，计算胶接面积。
8.3 按4．2．1和4．2．2的要求，将试样安装在夹具上。
8.4 开动试验机，使摆锤落下打击试样。记录试样的破坏功W(1)。
8．5 将被打掉的上试块，再与下试块叠合，重复8．4操作一次。记录试样的惯性功W(0)。
8．6 记录每个试样的破坏类型，如：界面破坏，胶层内聚破坏，混合破坏和试块变形状态。
9 试验结果
9．1 计算公式：



    式中：Is——剪切冲击强度，J／m(2)(kgf·cm／cm(2))；
         W(1)——试样的冲击破坏功，J(kgf·cm)；
         W(0)——试样的惯性功，J(kgf·cm)；
         A——胶接面积，m(2)或cm(2)。
9．2 试验结果用剪切冲击强度的算术平均值表示，取三位有效数字。
10 试验报告
    a．胶粘剂名称、牌号、生产单位、生产批号、生产日期等，
    b．所用试块的材质、名称、规格及表面处理方法；
    c．试样的制备工艺：
    d．胶粘剂层的平均厚度(采用分度值0．01mm以上的量具，尽量精确测量)；
    e．试验条件，测试试样的数目，停放状态；
    f．测试仪器的规格型号；
    g．剪切冲击强度的平均值，最大值，最小值；
    h．试样破坏的类型和其它需要记录的事项；
    i．送样日期，试验日期，测试人员。
附加说明：
本标准由中华人民共和国化学工业部提出，由上海橡胶制品研究所归口。
本标准由黑龙江石油化学研究所负责起草。
本标准主要起草人翁维强、赵秀玲、张宪斌、张洪明。


国家标准局1986—04—26发布 1987—04—01实施