## [GB-T2793-1995]胶粘剂不挥发物含量的测定

中华人民共和国国家标准

GB/T 2793－1995

代替 GB 2793－81

胶粘剂不挥发物含量的测定
Test method for nonvolatile content of adhesives


1 主题内容与适用范围
    本标准规定了测定胶粘剂不挥发物含量的设备、试验温度、试验步骤和试验结果等。
    本标准适用于加热挥发时有明显质量损失的胶粘剂。
2 原理
    测定胶粘剂的不挥发物含量是使试样在一定温度下加热一定时间后，以加热后试样质量与加热前试样质量的百分比值表示。
3 仪嚣设备
3．1 鼓风恒温烘箱：温度波动不大于±2℃。
3．2 温度计：0～150℃，分度值为1℃。
3．3 称量容器：直径5mm，边高30mm的称量瓶或铝箔皿。
3．4 分析天平：感量为1 mg。
3．5 干燥器：装有变色硅胶的干燥器。
4 试验温度、试验时间和取样量
4．1 氨基系树脂胶粘剂：试验温度105±2℃，试验时间180±5min，取样量1．5g。
4．2 酚醛树脂胶粘剂：试验温度125±2℃，试验时间60±2min，取样量1．5g。
4．3 其他胶粘剂：试验温度105±2℃，试验时间180±5min，取样量1.0g。
5 试验步骤
    按要求称取胶粘剂试样，精确到0．001g，置于已在试验温度恒重并称量过的容器中，放入已按试验温度调好的鼓风恒温烘箱内加热，加热时间按第4章规定。取出试样，放入干燥器中冷却至室温，称其质量。
6 结果表示
    不挥发物含量按下式计算：




    式中：X——不挥发物含量，％；
    m(1)——加热后试样的质量，g；
    m——加热前试样的质量，g。
    试验结果取两次平行试验的平均值，试验结果保留三位有效数字。
7 试验报告
    a．试样来源、试样名称、制造日期、试验日期；
    b．试验温度、试验时间；
    c．不挥发物含量，％。

附加说明：
    本标准由中华人民共和国化学工业部提出。
    本标准由上海橡胶制品研究所归口。
    本标准由上海橡胶制品研究所负责起草。
    本标准主要起草人王美芬。

国家技术监督局1995—12—20批准 1996—08—01实施