## [GB-T14518-1993]胶粘剂的pH值测定

中华人民共和国国家标准

GB／T 14518—93


胶粘剂的pH值测定
Determination of the pH of adhesives


1 主题内容与适用范围
    本标准规定了用玻璃电极酸度计测定胶粘剂及其主要成分的pH值的方法。
    本标准适用于水溶性，干性或不含水介质以及能溶解、分散和悬浮在水中的胶粘剂的pH值测定。
2 引用标准
    GB 6682 实验室用水规格
    GB 9724 化学试剂pH值测定通则
3 原理
    将玻璃电极和甘汞电极浸入同一被测溶液中构成原电池，其电动势与溶液的pH值有关，通过测量原电池的电动势即可得出溶液的pH值。
4 试剂
4．1 蒸馏水：按GB 6682，用三级水。
4．2 缓冲溶液：配制按GB 9724。
5 仪器
5．1 酸度计：精度为0.1 pH单位。
5．2 恒温浴：能保持25±1 ℃(也可按胶粘剂要求另外确定温度)。
5．3 烧杯：容积为100 mL。
5．4 量筒：容积为50 mL。
6 试样
    每种胶粘剂样品要取三个试样，每个试样约为50 mL的胶粘剂。
7 试验步骤
7．1 按酸度计的说明书要求浸泡其玻璃电极，同种试样应选择与其pH值相近的二种标准缓冲溶液校正酸度计。
7．2 一般情况下用量筒量取50 mL试样倾入烧杯中，作为测定pH值的试料。
    当试样的粘度大于20 Pa·s时，则用量筒量取25 mL试样和25 mL蒸馏水倾入同一烧杯，用玻璃棒将其搅拌均匀后作为试料。干性的胶粘剂，称5 g粉碎胶粘剂试样在烧瓶中，用量筒量取100 mL水倾入烧瓶，回流约5 min后作为试料。
7．3 将盛有试料的烧杯放入5.2条的恒温浴中，待其温度达到稳定平衡后，将玻璃电极用蒸馏水冲洗干净后并擦干，再用试液洗涤电极，然后插入试料中进行测定。
7．4 在连续三个试料测定中，若三个pH值的差值大于0.2，则应重新取三个试料再次测定，直至pH值的差值不大于0.2为止。
8 结果表示
    取三个试样的pH值的算术平均值作为试验结果，其数值修约到一位小数。
9 试验报告应包括以下部分
    a．试样名称、生产日期；
    b．试样加蒸馏水稀释或溶解情况，试验温度；
    c．pH值的平均值；
    d．测试人员及试验日期。


    附加说明：
            本标准由中华人民共和国化学工业部提出。
            本标准由上海橡胶制品研究所归口。
            本标准由上海橡胶制品研究所负责起草。
            本标准主要起草人忻仁芬、曹慧。
            本标准参照采用法国标准NF 76—103—1972((胶粘剂与胶浆的pH值测定》。


国家技术监督局1993—06—15批准            1994—04—01实施

﻿