## [GB-T4852-1984]压敏胶粘带初粘性测试方法(斜面滚球法)

中华人民共和国国家标准

UDC 678-41:678 .016

GB 4852-84


压敏胶粘带初粘性测试方法
(斜面滚球法)
Test method for tack of pressure sensitive adhesive tapeS
(method of oblique plane by rolling ball)


1 适用范围
    本标准适用于压敏胶粘带初粘性的测试。
2 定义
    初粘性—物体和压敏胶粘带粘性面之间以微小压力发生短暂接触时，胶粘带对物体的粘附作用称为初粘性。
3 原理
    将一钢球滚过平放在倾斜板上的胶粘带粘性面。根据规定长度的粘性面能够粘住的最大钢球尺寸，评价其初粘性大小。
4 测试设备
4．1 斜面滚球装置
    本装置主要由倾斜板、放球器、支架、底座及接球盒等部分组成。如图1所示。



图1 斜面滚球装置

4．1．1 倾斜板：以厚约2mm的玻璃板覆在厚约7mm的钢板上组成倾斜板。两板间可衬入毫米座标纸，作为安放试样、调节钢球起始位置的标记。
4．1．2 放球器：放球器应能调节倾斜板上的钢球起始位置，释放钢球时，对球应无任何附加力。
4．1．8 支架：支架用于支持倾斜板，并可在0～60°范围内调节板的倾角。
4．1．4 底座：底座应能调节并保持装置的水平状态。
4．1．5 接球盒：接球盒用于承接板上滚落的钢球，其内壁衬有软质材料。
4.2 钢球
    以GCrl5轴承钢制造、精度不低寸：GB 308一77《钢球》规定的0级、直径为三一1英寸的33种钢球，可作为测试用钢球。 一钢球按其英制直径的32倍值编排球号。测试时应使用球号连续的一组钢球。钢球应存放在防锈油中。有锈迹、伤痕的球须及时更换。
4．3 聚酯薄膜
    采用符合JB 1256—77<<6020聚酯薄膜》规定的厚度为0．025mm的薄膜。其长度约为110mill，宽度比试样约宽20mm。
4．4 清洗剂和擦拭材料
4．4．1 清洗剂，清洗剂可采用化学纯的丙酮、乙酸乙酯、酒精等适宜的溶剂。
4．4．2 擦拭材料：采用脱脂纱布等柔软的纤维织物作为擦拭材料。这类材料应不含有可溶于上述溶剂的物质。
S 测试条件
5．1 试验室温度为23±2℃，相对湿度为65±5％。
5．2 制备试样前，胶粘带应除去包装材料，互不重迭地在5．1条件下放置2h以上。
6 试样
    试样宽度为10—80mm，长度约250mm，除去最外层3—5圈胶粘带后，以约300mm／min的速度解开卷状胶粘带(对片状制品则以同样速率揭去其隔离层)，每隔200mm左右裁取一个试样，取4个以上。试样拉伸变形较大时，允许有不大于3min的停放时间，使其复原。取样时不允许手或其他物体接触试样测试段。
7 测试步骤
7．1 准备工作
7．1．1 将斜面滚球装置调至水平位置，除特殊规定外，将倾斜板的倾角调到30°。
7．1．2 用蘸有清洗剂的脱脂纱布，擦洗玻璃表面和聚酯薄膜的两面，再用纱布擦干净。
7．1．3 将擦去防锈油的钢球，放入盛有清洗剂的容器内浸泡数分钟，取出后，用清洁的清洗剂和纱布反复清洗擦拭，然后再用于净纱布擦拭干净，清洗后的钢球，应用干净的竹(木、骨)制镊子等工具夹取。
7．1.4 按图2所示，将胶粘带试样粘性面向上地放置在倾斜板上。在规定部位覆上聚酯薄膜作为助滚段。助滚段应平整，无气泡、皱折等缺陷。助滚段以下100mm范围为测试段。



图2

7．1．5 用胶粘带将助滚段两侧及试样下端固定在倾斜板上。必要时，也可以用胶粘带沿测试段两侧边缘加以固定，使试样平整地贴合在板上。
7．1.6 用镊子把钢球夹入放球器内，调节放球器的前后位置，使钢球中心位于助滚段起始线上，在正式测试前，一个试样允许作多次试测，但应调节放球器的左右位置，使钢球每次滚过的轨迹不重合。试样宽度大于25mm时，以试样中央25mm宽的区域为有效测试区域。
7．2 预选最大钢球
7．2．1 轻轻打开放球器，观察滚下的钢球是否在测试段内被粘住(停止移动逾5s以上)。从大至小，取不同球号的钢球进行适当次测试，直至找到测试段能粘住的最大球号钢球。
7．2．2 取上述最大球号钢球和球号与之衔接的大小两个球，在同一试样上各进行一次测试， 以确认最大球号的钢球。
7．3 正式测试
取3个试样，用最大球号钢球各进行一次滚球测试。若某试样不能粘住此钢球，可换用球号仅小于它的钢球进行一次测试，若仍不能粘住，则须按7．1．4—7．3重新测试。
8 测试结果
8．1 测试结果以钢球球号表示。
8．2 在3个试样各自粘住的钢球中，如果3个都为最大球号钢球，或者两个为最大球号钢球，而另一个的球号仅小于最大球号，则测试结果以最大球号表示；如果一个为最大球号钢球，而另两个钢球球号仅小于最大球号，则测试结果以仅小于最大球号的钢球球号表示。
9 测试报告
    测试报告应包括下列内容：
    a．所测胶粘带的种类、型号；
    b．生产单位；
    c．生产日期、送样日期、测试日期；
    d．测试条件；
    e．倾斜板倾角；
    f．测试结果；
    g．测试现象，如钢球滚过粘性面时是否沾有胶粘剂等；
    h．其他需要报告的内容。
    附加说明：
    本标准由中华人民共和国化学工业部提出，由上海橡胶制品研究所归口。
    本标准由上海橡胶制品研究所负责起草。
    本标准主要起草人沈军。


    国家标准局1984—12—27发布 1985—07—01实施